- GRY-2型土壤容重检测仪使用说明

- 1、用人工取土器测定粘性土及无机结合料稳定细粒土密度的步骤：

- （ 1 ） 擦净环刀，称取环刀质量 M 2 ，准确至 0 . 1g.

- （ 2 ）在试验地点，将面积约 30cm × 30cm 的地面清扫干净，并将压实层铲表面浮动及不平整的部分，达一定深度，使环刀打下后，能达到要求的取土深度，但不得将下层扰动。

- （ 3 ）将定向筒齿钉固定于铲平的地面上，顺次将环刀、环盖放入定向筒内与地面垂直。

- （ 4 ）将导杆保持垂直状态， 用取土器落锤将环刀打入压实层中，至环盖顶面与定向筒 上口齐平为止。

- （ 5 ）去掉击实锤和定向筒，用镐将环刀试样挖出。

- （ 6 ）轻轻取下环盖，用修土刀自边至中削去环刀两端余土，用直尺检测直至修平为止。

- （ 7 ）擦净环刀壁，用天平称取出环刀及试样合计质量 M 1 ，准确至 0 . 1g .

- （ 8 ）自环刀中取出试样，取具有代表性的试样，测定其含水量（ w ）。

- 2、 、用人工取土器测定砂性土或砂层密度时的步骤：

- （ 1 ）如为湿润的砂土，试验时不需要使用击实锤和定向筒。在铲平的地面上，细心挖出一个直径较环刀外径略大的砂土柱，将环刀刃口向下，平置于砂土柱上，用两手平稳地将环刀垂直压下，直至砂土柱突出环刀上端约 2cm 时为止。

- （ 2 ）削掉环刀口上的多余砂土，并用直尺刮平。

- （ 3 ）在环刀口上盖一块平滑的木板，一手按住木板，另一手用小铁锹将试样从环刀底部切断，然后将装满试样的环刀反转过来，削去环刀刃口上的多余砂土，并用直尺刮平。

- （ 4 ）擦净环外壁，称环刀与试样合计质量（ M 1 ），准确至 0 . 1g 。

- （ 5 ）自环刀中取具有代表性的试样测定其含水量。

- （ 6 ）干燥的砂土不能挖成砂土柱时，可直接将环刀压入或打入土中。

北京盟创伟业科技有限公司

地址：北京市昌平区北清路中关村生命科学园北清创意园4-3-114号  (102206）

电话：010-57280107   传真：010-56545419

网址：www.sul2100.cn